**Föreskrivande text för Multisport el lekytor**

**DCG. Beläggning av Konstgräs Active**

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell Active

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 24mm

Konstgräset skall ha en PU Backing. (Backing får ej innehålla spår av SBR.)

Konstgräset skall kunna återanvändas till 100% (Intyg skall uppvisas)

Konstgräset skall ha en vikt på min 2240gr/m2

konstgräs dressas med 17mm sand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist eller av modell Saltex konstgräslist el likv. List monteras av beställare.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Konstgräset skall finnas i följande färger: Grön, Blå, Gul, Röd, Tarrakotta, Orange, Svart, Grå, ljusblå, beige och vit

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg. Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva