**Föreskrivande text Landscaping**

**DCG. Beläggning av Konstgräs EcoGrass 2,0**

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell EcoGrass.2,0 el likv

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 30mm

Konstgräset skall ha en PP Backing på minimum 450gram/m2. Detta för att säkerställa fibersättning/ locking av fiber. (Backing får ej innehålla spår av SBR.)

Konstgräset skall vara tillverkat av minimum 40% återvunna PETflaskor. (polyester)

Konstgräsen skall uppfylla EN71-3 Norm för leksaker.

Konstgräset fylls med 10kg konstgrässand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist av modell Saltex konstgräslist el likvärdig.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant

Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg.

Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva.