**Föreskrivande text Landscaping**

**DCG. Beläggning av Konstgräs Lifestyle PU**

Avser på ritning markerad yta med Konstgräs av modell Lifestyle PU

Konstgräset skall ha en fiberhöjd på 24mm

Konstgräset skall ha en PU Backing. (Backing får ej innehålla spår av SBR.)

Konstgräsen skall uppfylla EN71-3 Norm för leksaker.

Konstgräset skall vara av två nyanser gröna fiber med v form och med bruna kryllfiber (RootZone)

Konstgräset fylls med 10kg konstgrässand av modell Basill/m2.

Konstgräset fästet mot av beställare utförd kantlist av modell Saltex konstgräslist el likvärdig.

Produkten skall ha minimum 5års UV garant Innan utläggning av konstgräs utläggs ett lager stenmjöl 0-8mm med

Tjocklek30- 50mm, vilket komprimeras med vibratorplatta 100kg.
Ytans jämnhet får ej överstiga 6mm på en 4 meters rätskiva