**Föreskrivande text för Multisport el lekytor**

Ny produkt från Saltex 20250205

**DCG. Beläggning av Konstgräs**

**Play 2 Play - Multi**

Konstgräs lämpat för aktivitetsytor och ytor med lek/fallskydd.

Föreskrivandetext:

Konstgräs skall vara av **Play 2 Play - Multi** el likvärdigt. Produktens backing skall innehålla återvunnet konstgräs på minimum 30% av basens vikt. Konstgräsfiber skall ha en fiberlängd på 24mm. **Play 2 Play - Multi** skall dressas med minimum 20kg/m2 av konstgrässand av Sibelcos modell Basill. (25kg/m2 vid fallskydd). Produkten skall vara tillverkad av Polyethylen alternativt polypropolen med inslag av återvunnet konstgräs. 19 950 stygn/m2 +/-10%

Leverantören av konstgräset skall underhålla installerad yta i två år efter godkänd besiktning. Underhållsmanual / plan skall lämnas till beställare.